Specification

Spec. no:

Date:

2025-10-27

IOS-PRG-0258

Version no:

AA-2313973-2

拉链机械要求 -

性能代码 C

签发人

签名

批准人

签名

GuoQianq Wang,

Stefan Svensson,

产品要求专员，

团队经理，

要求与合规，

要求与合规，

IKEA of Sweden AB

IKEA of Sweden AB

拉链机械要求 - 性能

代码 C

关于本规范

本规范描述 IKEA 对拉链（性能代码 C）的要求，适用于普通用途的 IKEA 销售

商品。

变更实施

本规范（版本号 2313973-2）的变更应在 IKEA

销售商品的生产中实施，最迟自生产日期 2603（2026 年第 03 周）起执行。

验证文件无需在常规续期之前提前更新。

库存优先顺序

不符合本规范要求的库存应在发运符合本版本要求的库存之前先行发往 IKEA，然后再发运

符合本版本要求的库存。

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 - 2025

Page 1 (8)

Internal – for the IKEA value chain

Specification

Spec. no:

Date:

2025-10-27

IOS-PRG-0258

Version no:

AA-2313973-2

拉链机械要求 -

性能代码 C

目录

1

要求 ..................................................................................................................................... 3

1.1

机械要求 ......................................................................................................................... 3

2

验证 .......................................................................................................................................... 3

3

定义 ........................................................................................................................................... 4

4

参考文件 ........................................................................................................................................... 4

版本 2 变更摘要 ............................................................................................................. 4

附录 A：拉链类型与部件 ......................................................................................................... 5

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 - 2025

Page 2 (8)

Internal – for the IKEA value chain

Specification

Spec. no:

Date:

2025-10-27

IOS-PRG-0258

Version no:

AA-2313973-2

拉链机械要求 -

性能代码 C

1

要求

本节要求基于EN 16732 滑动扣合件（拉链）-–规范，并根据拉链的用途与性能特性作了部分

调整。

第1 节中的全部要求均应以试验报告予以记录。

1.1

机械要求

表 1：用于普通用途 IKEA 销售商品的拉链（性能代码 C）机械要求

试验项目

要求

试验方法

拉片连接强度

200 N

EN 16732（附录 B）

≥

闭尾强度

90 N

EN 16732（附录 C）

≥

上止强度

90 N

EN 16732（附录 D）

≥

开尾拉链盒强度

90 N

EN 16732（附录 E）

≥

往复耐久性 1

长度：75 mm 至

500 次循环

EN 16732（附录 N）

≥

（无失效的最低循环次数）

200 mm

适用于金属链齿拉链以及隐形/暗藏

长度：大于 200 mm

拉链。

EN 16732（附录 F）

往复耐久性 2

长度：75 mm 至

3000 次循环

EN 16732（附录 N）

≥

（无失效的最低循环次数）

200 mm

适用于链齿材质为

附加要求：500 次循环后外观无变化

长度：大于 200 mm

除金属外的所有材质的拉链，以及

EN 16732（附录 F）

隐形/暗藏拉链。

拉链横向强度

250 N

EN 16732（附录 G）

≥

开尾连接件横向强度

90 N

EN 16732（附录 H）

≥

滑块锁止装置强度

25 N

EN 16732（附录 I）

≥

开尾拉链单边链带滑块保持力

70 N

EN 16732（附录 J）

≥

注 1：在产品文件中明确的某些特定情况下，部分试验

项目（见表 1）不适用。例如：若产品

文件规定拉链不应配置拉片，则“拉片连接强度”

与“拉片抗扭强度”不适用。

注 2：对某一颜色拉链所做的试验结果，可代表其他颜色拉链，但

前提是除颜色外的所有要素均一致（同一类型、材料相同、基础部件一致

且性能代码相同）。

2

验证

验证文件应在 Connect 中登记。

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 - 2025

Page 3 (8)

Internal – for the IKEA value chain

Specification

Spec. no:

Date:

2025-10-27

IOS-PRG-0258

Version no:

AA-2313973-2

拉链机械要求 -

性能代码 C

3

定义

表 2：定义

术语

定义

普通用途

并非专门为儿童设计或拟供儿童使用。

性能代码

拉链按其满足的性能要求进行分类，划分为

以大写字母 A 至 E 表示的性能代码。

IKEA 销售商品

可供 IKEA 顾客购买的产品。销售商品指

IKEA 供应商交付时的产品形态。

4

参考文件

对未标注日期的引用文件，适用其最新版本（含任何修订/增补），

。

表 3：参考文件

引用文件

名称

EN 16732

滑动扣合件（拉链）-–规范

附录 B：拉片连接强度试验

附录 C：闭尾强度试验

附录 D：上止强度试验

附录 E：开尾拉链盒强度试验

附录 F：往复耐久性试验

附录 G：拉链横向强度试验

附录 H：开尾连接件横向强度试验

附录 I：滑块锁止装置强度试验

附录 J：开尾拉链单边链带滑块保持力试验

附录 N：长度 75 mm 至 200 mm 的拉链往复耐久性试验

至 200 mm

版本 2 变更摘要

变更以左侧页边线标识。标题左侧的双线表示：

新增章节或对章节内容进行了重大修改。轻微

编辑性修订不做变更标识。

表 4：版本 2 变更摘要

页码

章节

要求

变更

3

1.1

闭尾强度

更新为

90 N

≥

3

1.1

往复耐久性 1

新增 EN 16732（附录 N）

3

1.1

往复耐久性 2

新增 EN 16732（附录 N）

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 - 2025

Page 4 (8)

Internal – for the IKEA value chain

Specification

Spec. no:

Date:

2025-10-27

IOS-PRG-0258

Version no:

AA-2313973-2

拉链机械要求 -

性能代码 C

附录 A：拉链类型与部件

见图 A 1及表 A 1 ，以了解基本部件与尺寸示意。

图 A 1：拉链–基本部件与尺寸

表 A 1：图 A 1

标号

说明

标号

说明

1

上止

6

链宽

2

带宽

7

拉链长度

3

滑块

8

链条

4

拉片

9

链齿

5

下止

10

加固带

表 A 2：拉链–基本部件与部件名称

术语

示意图

说明

拉链

由两条柔性、相互啮合的链带组成的紧固装置，

可带或不带止口，并配备一个或多个滑块；

沿链带一个方向移动滑块时形成开口，

沿相反方向移动时使开口闭合。

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 - 2025

Page 5 (8)

Internal – for the IKEA value chain

Specification

Spec. no:

Date:

2025-10-27

IOS-PRG-0258

Version no:

AA-2313973-2

拉链机械要求 -

性能代码 C

术语

示意图

说明

链带

带有一排

链齿并设计为与

另一条布带上的链齿排相互啮合的布带。

左图显示一条开尾拉链，

包含两条链带。

链齿（齿牙）

图 A 1 中标号 9图 A 1

链齿（亦称齿牙）

由金属或塑料制成，固定在

布带边缘，并在滑块作用下实现

相互啮合或

分离。

链齿类型决定拉链的名称：

螺旋型、注塑型或金属型。

布带

图 A 1 中标号 2图 A 1

用于安装链齿的窄幅织带，

。

加固带

图 A 1 中标号 10图 A 1

熔融粘结于拉链带两半底端的塑料条，

。

止口

图 A 1 中标号 1 与标号 5图 A 1

位于链条或链带顶部与底部的装置，

用于防止

滑块脱离链条或链圈。

开尾拉链盒

开尾拉链：一种拉链，其每条链带底端以

特殊插接件取代下止，

使两条链带可以在滑块处于

完全开启位置时完全分离并按需

重新装配。

该特殊插接件通常由

永久固定于一侧链带底端的插销

组成，其插入

永久固定于另一侧链带底端的插盒中。

链条

图 A 1 中标号 8图 A 1

由两条相互啮合的链带形成的连续闭合结构。

链宽

图 A 1 中标号 6图 A 1

啮合后的链齿（或滑块运行的肩部）

横向宽度，以较大者为准。

滑块

运动部件，由滑块本体及（通常）拉片组成，

（一体式）

通过

分离或啮合链齿来开启或闭合拉链。

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 - 2025

Page 6 (8)

Internal – for the IKEA value chain

Specification

Spec. no:

Date:

2025-10-27

IOS-PRG-0258

Version no:

AA-2313973-2

拉链机械要求 -

性能代码 C

术语

示意图

说明

滑块本体

图 A 1 中标号 3图 A 1

沿两条链带滑动以啮合或分离链齿的部件。

拉片

连接于滑块上，用于

便于操作的附件。

图 A 1 中标号 4图 A 1

插销锁滑块

连接于滑块上，用于

便于操作。

锁止装置

一种滑块，其拉片下侧设置锁止装置，

仅当拉片被牢固按下时锁止。

无锁滑块

不含锁止装置的滑块，因此不会锁止，

在正常操作中通常也

不会保持闭合。

自动锁滑块

当拉片不受力时自动锁止的滑块。

闭尾拉链

两条链带在一端或两端永久连接的拉链。

开尾拉链

底端配备特殊插接部件的拉链，

用于实现两条链带的完全

分离以及随后

重新啮合。

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 - 2025

Page 7 (8)

Internal – for the IKEA value chain

Specification

Spec. no:

Date:

2025-10-27

IOS-PRG-0258

Version no:

AA-2313973-2

拉链机械要求 -

性能代码 C

术语

示意图

说明

隐形/暗藏拉链

布带折叠，使得闭合后滑块本体与拉链

从产品外侧不可见的拉链。

双向拉链

装配两个滑块，可在任意方向同样顺畅操作的拉链。

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 - 2025

Page 8 (8)

Internal – for the IKEA value chain